## Slide 1: MQXFA03 SSL updated after 109-204 swap
Lance Cooley – FSU (302.2.02 L3)
Vito Lombardo – FNAL (302.2.02 CAM)
Ian Pong – LBNL (302.2.03 L3 and CAM)
Charlie Sanabria – LBNL (302.2.03 L3 and CAM Deputy)
Jonathan Lee – LBNL Intern Student

## Slide 2: Summary of Data
Coil | SSL field (T) | SSL current (kA) | IOP/ISSL (%) | T margin (K) | Cable IC (kA) | IOP/IC (%)
QXFA204 | 15.0 | 22.1 | 74.5 | 5.2 | 42.5 | 38.7
QXFA110 | 15.19 | 22.34 | 73.7 | 5.3 | 43.19 | 38.1
QXFA202 | 15.49 | 22.82 | 72.2 | 5.6 | 45.78 | 36.0
QXFA111 | 15.08 | 22.18 | 74.3 | 5.3 | 42.29 | 38.9