## Slide 1: Status of cable qualification process
Cable ID | Priority | Insulation | RRR | Ic | Approved for winding
P43OL1259 |  | Popped strands | Y | Y | On hold @ FNAL
P43OL1260 |  | Popped strands | Y | Reacted (Ic test on hold) | On hold @ NEWT
P43OL1161 |  | Y, @BNL | Y | Y | Y
P43OL1162 |  | Y, @FNAL | Y | Y | Y
P43OL1163 |  | Y, @FNAL | Y | Y | Y
P43OL1164 |  | Y, @FNAL | Y | Y | Y
P43OL1165 |  | Y, @FNAL | Y | Y | Y
P43OL1166 |  | Y, @BNL | Y | Y | Y
P43OL1167 |  | Y, @FNAL | Y | Y | Y
P43OL1168 |  | Ongoing @NEWT | Y | Y | 
P43OL1169 |  | Ongoing @NEWT | Y | Reacted, test ongoing at FNAL | 
P43OL1170 |  | Ongoing @NEWT | Y | Y (report out today or tomorrow) | 
P43OL1172 |  |  | Ready for Measure | Samples at FNAL, being prepped for reaction | 
P43OL1173 |  |  | Ready for Measure | Samples at FNAL, being prepped for reaction | 
P43OL1174 |  |  | Ready for Measure | Samples at FNAL, being prepped for reaction | 

## Slide 2: Inventory at FNAL and BNL labs
Cable at FNAL | Qualified
P43OL1139 | Q
P43OL1147 | Q
P43OL1151 | Q
P43OL1257 | Q
P43OL1259 | Q
P43OL1163 | QXFA 138
P43OL1164 | Y
P43OL1165 | Y
P43OL1167 | Y
Cable at BNL | Qualified
P43OL1158 | QXFA228
P43OL1161 | Y
P43OL1166 | Y